CPC CORPORATION, TAIWAN

SOLVENT & CHEMICAL BUSINESS

### Specification for Sulfur (D807)

Date: 2007/03/21,Version 2.0

| # Item | Specification | （ASTM） Test Method |
| --- | --- | --- |
| Products No.：200-M | 0200100 |  |
| Sulfur, wt. ％, min. | 99.5 | Lummus392 |
| Water, wt. ％, max. | 0.1 | Lummus393 |
| Total Impurities, Wt. ％（including Ash, Se, Te, As, Chloride ＆ H2SO4）, max. | 0.5 | Lummus392 |