CPC CORPORATION, TAIWAN

SOLVENT & CHEMICAL BUSINESS

Specifications for Viscosity-Graded Asphalt Cement（AR）

Date: 2012/06/25,Version 2.1

| Item | Specification | Test Method |
| --- | --- | --- |

| Grades | AR-4000 | AR-8000 | AR-16000 | CNS | ASTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Products No.：117-C | 10040 | 10080 | 10160 |  |  |
| Test on residue from rolling thin-film oven test： |  |  |  | — | D2872 |
| Viscosity， 60℃，Poise | 40001000 | 80002000 | 160004000 | 14938 | D2171 |
| Viscosity， 135℃，cSt ，min. | 275 | 400 | 550 | 14249 | D2170 |
| Penetration， 25℃,100g,5 sec.,min. | 25 | 20 | 20 | 10090 | D5 |
| ％ of Original Penetration，25℃，min | 45 | 50 | 52 | 10090 | D5 |
| Ductility， 25℃,5 cm/min,cm,min. | 75 | 75 | 75 | 10091 | D113 |
| Test on Original Asphalt： |  |  |  |  |  |
| Flash Point COC,℃, min. | 227 | 232 | 238 | 3775 | D92 |
| Solubility in trichloroethylene,％,min. | 99 | 99 | 99 | 10092 | D2042 |

Note：Upon CNS 15073 & ASTM D3381 Specifications for Viscosity-Graded Asphalt Cement（AR）